SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.05

# Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych

dla obciążenia ruchem KR1 i KR2

WARSTWA ŚCIERALNA

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralno - bitumicznej wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco w warstwie ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej ścisłej, średnioziarnistej, wykonanej zgodnie z PN-74/S96022

- Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”

2. Materiały.

2.1. Kruszywo.

Do mieszanek mineralno - bitumicznych wykonywanych i wbudowanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane, naturalne.

- na warstwę ścieralną:

- grys klasy I lub klasy II, gat. 1 wg PN-B-11112: 1996

- piasek łamany lub kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112:1996

- piasek gat.1,2 wg PN-B-11113 : 1996 r

Stosowane kruszywa łamane muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-B-11112: 1996 tab. 1, 2, 3 i 4.

Natomiast kruszywa naturalne powinny spełniać warunki zawarte w PN-B-11111 : 1996 rozdział 3.

Stosowane kruszywa musza spełniać wymagania zawarte w  niniejszej ST, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw materiałów i badań ich własności z ustalona częstotliwością wg. wcześniej opracowywanego systemu sterowania jakością wykonanych robót.

System sterowania jakością winien być opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru W systemie tym winny być poczynione ustalenia, które pozwolą określić sposób postępowania Wykonawcy w przypadku dopuszczenia przez producenta materiałów wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa składowanego w wytwórni mas bitumicznych.

Na placu składowania w wytwórni mas bitumicznych powinno się znajdować kruszywo do 7-dniowej produkcji

2.2. Wypełniacz.

Do mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować wypełniacz podstawowy o właściwościach zgodnych z zeszytem IBDiM Nr 56.

2.3. Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno - bitumicznych przewiduje się zastosowanie asfaltu D-50 lub D-70 o właściwościach zgodnych w normie PN-65/C-96170 roz.2

Warunki przechowywania lepiszcza nie mogą powodować utraty cech lepiszcza.

Na każdą dostawę asfaltu Wykonawca winien przedstawić świadectwo jakości wystawione przez producenta asfaltu.

2.4. Środki adhezyjne.

W przypadku stosowania kruszywa o zbyt małej przyczepności do asfaltu należy stosować środki adhezyjne. Środki adhezyjne muszą mieć ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania, wystawione przez IBDM w Warszawie, lub przez jednostkę IBDM upoważnioną.

O ewentualnym niestosowaniu środka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru.

2.5. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno - bitumicznych

- Projektowanie mieszanki mineralno - bitumicznej.

Przy projektowaniu mieszanki mineralno - bitumicznej należy mieć na względzie:

- korzystne jest forowanie w-wy ścieralnej i w-wy wiążącej (wyrównawczej) z tego samego materiału mineralnego,

- z uwagi na lepszą możliwość zagęszczania w-wy ścieralnej, grubość ich powinna wynosić co najmniej 2,5 - 3 wielkości największego ziarna.

- Projektowanie ilości lepiszcza.

Optymalną ilość lepiszcza należy ustalić doświadczalnie, metodą Marschalla.

Najpierw należy obliczyć zawartość lepiszcza wg. zasady wypełnienia wolnych przestrzeni w mieszance mineralno - bitumicznej lub na podstawie powierzchni właściwej kruszywa.

Następnie należy ustalić optymalną zawartość lepiszcza, wyznaczając stabilność i odkształcenie masy na wykonywanych próbkach. Na tych samych próbkach należy pomierzyć wartości innych parametrów, takich jak:

- gęstość pozorna,

- zawartość wolnych przestrzeni,

- nasiąkliwość na jednostkę masy.

Dla określenia optymalnej zawartości asfaltu należy przygotować 4-5 próbek z różną zawartością asfaltu stopniując je co 0,5%.

Jako punkt odniesienia służy założona ( obliczona) poprzednio zawartość asfaltu.

Wymagania dla mieszanek mineralnych asfaltowych przeznaczonych na drogi o ruchu mniejszym od średniego zestawiono w tablicy 2.1. Mieszankę mineralną należy zaprojektować w oparciu o pole drobnego uziarnienia, ograniczone krzywymi z normy PR. PN-S-90025 dla warstwy ścieralnej na rysunku 3,

Tablica 2.1.

| Cecha | Warstwa ścieralna |
| --- | --- |
| Stabilność KN | >=5.50 |
| Odkształcenia | 2 - 5 |
| Wolna przestrzeń w masie % | 1,5 - 4,5 |
| Wolna przestrzeń w masie wypełniacza lepiszcza% 70-85 | 75 - 90 |
| Nasiąkliwość na jednostkę masy nie więcej niż % | 2 |

2.6. Wytwarzanie mieszanek.

- Lokalizacja wytwórni.

Wytwórnia:

- powinna być zlokalizowana tak aby trasa transportu masy była krótsza niż 1 godz.

- nie może zakłócać warunków ochrony środowiska.

Wykonawca powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony środowiska.

- Dozowanie składników.

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny przekraczać ilości podanych w „Instrukcji likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych” - Warszawa 1996 r. str. 33.

- Warunki prowadzenia produkcji.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowane na gorąco powinno się produkować w okresie od 15 kwietnia do 15 września. Produkcję w innym okresie można prowadzić jedynie ze specjalną zgodą Zleceniodawcy.

- Sprzęt.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt:

- wytwórnia mas mineralno-bitumicznych,

- układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania,

- walce gładkie stalowe dwuwałowe,

- walce ogumione ciężkie

Dobór sprzętu do zagęszczania i sposób zagęszczania powinien być wcześniej ustalony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Transport.

Do transportu mieszanki można używać wyłącznie samochodów wywrotek o dużej ładowności tj. min 10 Mg. Samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się masę w czasie transportu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - „Wymagania ogólne wykonania i odbioru”.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże dla objętych specyfikacją warstw stanowią:

- stara zniszczona nawierzchnia,

- podbudowa zgodnie z Rozporządzeniem MKiGM Nr 430 z 1999 r.

5.2.2. Kontrola istniejącego podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby zmyta wodą. Przed skropieniem podbudowa powinna być sucha i czysta.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki.

Układanie mieszanki powinno odbywać się przy suchej pogodzie.

Warstwa ścieralna powinna być układana w temperaturze powyżej 10oC.

5.2.4. Warunki dla układarki.

Układanie masy może odbywać się tylko przy użyciu mechanicznej układarki.

5.2.5. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta.

W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia warstwy wyrównawczej, na której układa się warstwę ścieralną o równej grubości. Temperatura układania nawierzchni powinna być zgodna z wymaganiami normy PR. PN-S-96025: 1999 r. Przed układaniem każdej warstwy podłoże należy skropić. Ilość lepiszcza do skropienia należy przyjmować zgodnie z proj. PN-S-96025 Tab.5.

Tabela 5  Zalecane ilości asfaltu do skropienia podłoża

| Lp. | Podłoże do wykonania warstwy z BA, SMA,AP i PoA | Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 1) w kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Podłoże pod warstwę asfaltową |  |  |
| 1 | Podbudowa /nawierzchnia tłuczniowa | od 0,7 do 1,0 |
| 2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | od 0,5 do 0,7 |
| 3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem | od 0,3 do 0,5 |
| 4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | od 0,2 do 0,5 |
| Połączenie nowych warstw asfaltowych |  |  |
| 5 | Podbudowa asfaltowa | od 0,3 do 0,5 |
| 6 | Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca | od 0,3 do 0,5 |
| 7 | Asfaltowa warstwa wiążąca | od 0,1 do 0,3 |
| 8 | Asfaltowa warstwa ścieralna | od 0,1 do 0,3 |
| 1) rodzaj emulsji asfaltowej oraz asfaltu upłynnionego powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu; pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podłoża zawierającego cement powinno być nie mniejsze niż 4 |  |  |

5.2.6. Wykonanie złączy.

Złącza należy równo obciąć, posmarować emulsją asfaltową a po wykonaniu nawierzchni skropić nawierzchnię tą sama emulsją i zasypać tym samym kruszywem z którego wykonana jest masa betonu asfaltowego.

W przypadku układania nawierzchni na jezdni wyłączonej z ruchu złącza powinny być wyeliminowane.

- Zagęszczenie mieszanki.

Przedstawione zasady zagęszczania są następujące:

- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,

- zagęszczenie należy wykonywać od krawędzi ku środkowi,

- należy najeżdżać na nałożoną warstwę kołem napędowym aby unikać sfalowań przy wałowaniu,

- manewry walca należy prowadzić płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

- prędkość walca powinna być możliwie jednostajna 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania,

- zagęszczanie przy spadku określonym, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

- walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenie do regulacji zakresu częstości drgań, a pierwsze przywałowanie powinno być walcem statycznym, szczególnie wówczas, gdy walec gładki rozpoczyna zagęszczanie.

5.3. Wymagania jakościowe dla wykonanej nawierzchni.

5.3.1. Wskaźnik zagęszczania:

- warstwa ścieralna 0,98

Są to wartości minimalne.

- Równość nawierzchni.

Równość nawierzchni w kierunku poprzecznym i podłużnym powinna być zgodna z Zarządzeniem MKiGM Nr 430

- Grubość warstw z tolerancją ±5 mm,

- Szerokość warstw: tolerancja ±5 cm,

- Niweleta: tolerancja zgodnie z Rozporządzeniem MKiGM Nr 430

- Kontrola jakości robót.

6.1. Badania w czasie dostaw materiałów.

Badania kontrolne należy wykonywać na reprezentowanych próbkach. Liczbę ton kruszyw, z których należy pobrać jedna próbkę do badań, w zależności od asortymentu została zarejestrowana w tablicy 5.1.

Tabela 5.1.

Liczba ton kruszyw przypadających na jedno badanie.

| Badanie | Grys | Piasek | Wypełniacz | Pospółka i żwir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uziarnienie | 500 | 200 | 100 | 500 |
| Cząstki mniejsze niż 0.075 mm | 500 | 200 |  | 500 |
| Wskaźnik piaskowy |  | 200 |  | 500 |
| Kształt ziaren | 500 |  |  |  |
| Ścieralność w bębnie kul | 1000 |  |  |  |

Dla asfaltu badania penetracji i temperatury mięknienia przeprowadza się nie rzadziej niż na każde 100 Mg lepiszcza.

- Badania w czasie produkcji.

W czasie produkcji należy kontrolować:

- sprawność urządzeń wytwórni,

- temperaturę: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,

- skład granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- skład mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie ekstrakcji, przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza się tolerancję: jak w pkt. 2.6.2.

Próbki do ekstrakcji należy pobrać w miejscu wbudowania. Na tych samych próbkach należy wykonać badania:

- gęstości objętościowej,

- stabilności,

- odkształcenia.

- Badania w czasie układania nawierzchni.

W czasie układania nawierzchni należy kontrolować:

- dokładność spryskania podłoża emulsją lub upłynnionym asfaltem,

- sprawność układarki,

- prawidłowość przebiegu procesu zagęszczania,

- temperaturę zagęszczonej mieszanki.

- Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy należy rozpocząć następnego dnia po jej wbudowaniu.

Badania i pomiary wykonywane powinny być przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Badania zagęszczenia.

Badanie zagęszczenia wykonuje się na wyciętych próbkach z nawierzchni. Należy pobrać dwie próbki z każdej działki roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje się średnia wartość z dwóch pomiarów.

6.4.2. Równość warstw nawierzchni.

Badanie równości zgodne z Rozporządzeniem MKiGM Nr 430

- Pomiar grubości warstw nawierzchni.

Pomiar grubości warstw nawierzchni wykonuje się przy okazji wycinania próbek z nawierzchni.

- Pomiar szerokości warstw nawierzchni.

Pomiar szerokości warstw nawierzchni dokonuje się taśmą mierniczą na odległości co 100 m  do osi drogi.

Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.

- Kontrola zawartości wolnych przestrzeni.

Dokonuje się na próbkach z nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

6.4.6. Sprawdzenie rzędnych niwelety warstw nawierzchni.

Rzędne niwelety warstw nawierzchni sprawdza się zgodnie z Rozporządzeniem MKiGM Nr 430.

6.4.7. Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych, bez spękań.

6.4.8. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym  poziomie, a pod względem równości spoiny poszczególnych warstw powinny spełniać wymagania jak cała warstwa. Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest [ m2] wykonanej warstwy nawierzchni o określonej grubości. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie ( warunkach kontraktu). Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie ustalonym

w umowie.

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysowo - techniczną w celu określenia różnic w ilościach robót.

8.  Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbioru robót.

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z Instrukcją DP-T 14.

Obiór robót ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych robót objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji technicznej lub w umowie obejmującej cały obiekt lub jego część.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową ( dokumentacją) są badania

i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu, jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z podanymi w niniejszej SST.

Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości co do jakości lub braków, wykonawca

w porozumieniu z nadzorem wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. Dotyczy to wszystkich rodzajów odbioru.

8.3. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje nadzór na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badanie materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych ( szerokość, równość, spadek poprzeczny i pochylenie podłużne).

W przypadkach stwierdzenia odchyleń, odbierający ustala zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub nakazuje usunięcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje wykonawca na swój koszt, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem inwestora.

8.4. Zasady odbioru częściowego robót.

Odbiór częściowy powinien być wykonany w terminie do 20 dni po zgłoszeniu obiektu

do odbioru. W trakcie odbiorów częściowych należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót poprawkowych i uzupełniających, zarządzonych w poprzednich odbiorach lub przez nadzór. Niewykonanie wskazanych poprzednio robót poprawkowych i uzupełniających

w ustalonym terminie, wstrzymuje odbiór częściowy. W tym przypadku odbierający ma obowiązek ustalić nowy termin usunięcia usterek i stwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy.

8.5. Zasady odbioru końcowego robót.

Po zakończeniu robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji, wykonawca zawiadamia o tym pisemnie nadzór.

Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru, inwestor powinien w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwołać spotkanie w celu przyjęcia robót.

W czasie spotkania, po przejrzeniu dokumentacji i szczegółowych oględzinach, sporządza się i podpisuje protokół odbioru robót. W protokole należy potwierdzić prawidłowe

i terminowe wykonanie robót w całości lub ich części. Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte oddzielnie. W stosunku do tych robót należy w protokole ustalić:

- sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy,

- zakres potrąceń za wady trwałe,

Potrącenia za wady trwałe należy obliczyć za :

- niewłaściwy skład mieszanek mineralno - bitumicznych,

- niewłaściwą równość nawierzchni,

- niewłaściwy spadek poprzeczny nawierzchni,

- niewłaściwe zagęszczenie nawierzchni,

- niewłaściwe ukształtowanie osi drogi,

- zawyżoną nasiąkliwość warstw z mieszanek mineralno - bitumicznych,

- wadliwe wykonanie w bitumicznej warstwie ścieralnej spoin podłużnych i poprzecznych.

Przy ustaleniu potrąceń należy korzystać z Instrukcji DP-T 14.

W przypadku, gdy po dokładnych oględzinach odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej ilości usterek i niedociągnięć, powinna ustalić termin następnego spotkania, po usunięciu ich przez wykonawcę i zgłoszenia przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru.

- Podstawa płatności

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Zgodnie z kontraktem należy ułożyć 3897,35 m2 warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, warstwy

Cena wykonania  robót obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki mineralnej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą

i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi ( posmarowanie 	urządzeń obcych w obrębie nawierzchni)

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

PN-S-96025:2000 r. 	         Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu asfaltowego.

PN-S-02201:1987 r.	 	Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

Zeszyt 56 IBDiM 	 	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas      bitumicznych.

PN-B-11112 	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

PN-65/C-96170 	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-78/B-06714 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych.

BN-70/8961-09 	Drogi samochodów i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia  					mas mineralno - asfaltowych.

PN-67/S-04001 	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno - bitumicznych i 						nawierzchni bitumicznych.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe Zeszyt Nr 48, IBDiM, Warszawa 1995 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z dnia 24 kwietnia 1997 r., GDDP, Warszawa , 1997.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  nr 430 z dnia 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.