SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Spis treści

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres prac objętych SST

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące dostawy

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE DOSTAWY

6. KONTROLA JAKOŚCI

7. OBMIAR MATERIAŁU

8. ODBIÓR DOSTAWY

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji dostawy.

1.3 Zakres prac objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych

z zakupem i dostawą soli drogowej do Obwodu Drogowego w Małogoszczu oraz do

Obwodu Drogowego w Wodzisławiu.

1.4 Określenia podstawowe.

DR - sól drogowa zwykła

DS - sól drogowa specjalna

OD – Obwód Drogowy

DOSTAWCA - Wykonawca robót

ODBIORCA – Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

1.5 Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego

materiału.

2. MATERIAŁY.

2.1 Jako materiał objęty niniejszą specyfikacja ustala się:

- DR - sól drogowa zwykła

skład chemiczny:   NaCl   - 90,0% min,

SO4 -2  -   3,0% max,

H20     -   3,0% max,

części nierozpuszczalne w wodzie - 8,0% max,

antyzbrylacz K4Fe(Cn)6   - nie mniej niż 20,0 mg/kg,

granulacja: ziarn powyżej 6 mm - 10% max,

ziarn poniżej 1mm    - 30% max.

2.2 Pozostałe wymagania dla soli  zawarte są w PN-86/C-84081/02.

3. SPRZĘT

Wskazane ręczne narzędzia do pełnego oczyszczenia skrzyni ładunkowej samochodu.

4. TRANSPORT

4.1 Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi

technicznie.

4.2 Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału

a w szczególności na jego zawilgocenie. Samochód kryty winien  być

zaplombowany.

4.3 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.4 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość

materiału oraz terminowość wykonania dostaw.

5. WYKONANIE DOSTAWY

5.1 O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić

Odbiorcę (Kierownika OD w Małogoszcz oraz Kierownika OD Wodzisławiu)

z 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest (certyfikat).

6.2 Odbiorca dokonuje kontroli materiału pobierając do badania jedną próbkę

na każdej dostawy materiału.

6.3 Badania wykonywane są  przez laboratorium wyłonione w wyniku procedury

przetargowej.

6.4 Badaniu podlega:

- wilgotność,

- zawartość soli,

- granulacja (ziarna pozostające na sicie 6mm i ziarna przechodzące przez sito 1mm).

6.5 Wszystkie badania będą prowadzone zgodnie z wymogami norm.

7. OBMIAR MATERIAŁU

7.1 Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału.

7.2 Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

7.3 Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na

wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości 10 km.

Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

8. ODBIÓR DOSTAWY

8.1 Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu dostawy

przez Dostawcę.

8.2 Podstawą do oceny wykonanej dostawy są wyniki badań i pomiarów w zakresie

i  ilości określonej niniejszą SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną

materiału na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

9.2 Obowiązuje cena loko plac składowy jednostek Odbiorcy (OD Małogoszcz,

OD Wodzisław).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Norma - PN-86/C-84081/02