D–04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE ( RUCH KR1-KR2)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  w ramach  zadania:

__________________________________________________________________________

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w dokumentacji projektowej, wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej  warstw  zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  oraz  z definicjami podanymi w ST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie  powinno  być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Kruszywo

Tablica  1.  Wymagania  wobec  kruszyw  do  mieszanek  niezwiązanych  do warstwy  podbudowy

| Rozdz. w PN-EN 13242:2004 | Właściwość | Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do podbudowy nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-2 |  | Odniesienie do tablicy w PN-EN 13242:2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | podbudowa pomocnicza | podbudowa zasadnicza |  |
| 4.1-4.2 | Zestaw sit # | 0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 |  | tabl.1 |
|  |  | Wszystkie frakcje dozwolone |  |  |
| 4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 | Gc85/15 GF 85 GA 85 | Gc80/20 GF 80 GA 75 | tabl.2 |
| 4.3.2 | Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg. PN-EN 933-1 | GTCNR | GTC20/15 | tabl.3 |
| 4.3.3 | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg. PN-EN 933-1 | GTFNR GTANR | GTF10 GTA20 | tabl.4 |
| 4.4 | Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości | FINR | FI50 | tabl.5 |
|  | lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu | SINR | SI55 | tabl.6 |
| 4.5 | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kru- szywie grubym wg PN-EN933-5 - | CNR | C90/3 | tabl.7 |
| 4.6 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 a) w kruszywie grubym* | fDeklarowana | fDeklarowana | tab.8 |
|  | b) w kruszywie drobnym* | fDeklarowana | fDeklarowana | tabl.8 |
| 4.7 | Jakość pyłów | Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach |  |  |
| 5.2 | Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż | LA50 | LA40 | tabl.9 |
| 5.3 | Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 | MDEDeklarowana | MDEDeklarowana | tabl.11 |
| 5.4 | Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001 | Deklarowana | Deklarowana |  |
| 5.5 | Nasiąkliwość wg PN-EN1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) | WcmNR WA242**) | WcmNR WA242**) |  |
| 6.2 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 | ASNR | ASNR | tabl.12 |
| 6.3 | Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 | SNR | SNR | tabl.13 |
| 6.4.2.1 | Stałość objętości żużla stalowniczego wg. PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.3 | V5 | V5 | tabl.14 |
| 6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 | Brak rozpadu | Brak rozpadu |  |
| 6.4.2.3 | Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 | Brak rozpadu | Brak rozpadu |  |
| 6.4.3 | Składniki rozpuszczalne w wodzie wg. PN-EN 1744-3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów |  |  |
| 6.4.4 | Zanieczyszczenia | Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy |  |  |
| 7.2 | Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 | SBLA | SBLA |  |
| 7.3.3 | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | - skały magmowe i przeobrażone: F4 - skały osadowe: F10 | - skały magmowe i przeobrażone: F4 - skały osadowe: F10 | tabl.18 |
| Załącznik C | Skład materiałowy | deklarowany | deklarowany |  |
| Załącznik C podrozdział C.3.4 | Istotne cechy środowiskowe | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. |  |  |

* Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych granicznych

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 dla podbudowy pomocniczej

Rysunek 2.  Mieszanka niezwiązana 0/45 dla podbudowy pomocniczej

Rysunek 3. Mieszanka niezwiązana 0/63 dla podbudowy pomocniczej

Rysunek 4. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Rysunek 5. Mieszanka niezwiązana 0/45 dla podbudowy zasadniczej

Rysunek 6. Mieszanka niezwiązana 0/63 dla podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej powinno zawierać się między krzywymi granicznymi.

2.3.2. Woda

Należy stosować wodę wg PN-EN-1008

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

b)  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny  być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

3.3. Rozścielenie kruszywa  dla warstwy podbudowy wykonywane będzie równiarką lub układarką  kruszywa.  
Zastosowany  sprzęt  mechaniczny  do  rozścielenia  materiału  powinien  być  sprawny  technicznie  i  zyskać akceptację Inspektora Nadzoru

3.4. Zagęszczenie      podbudowy       z   kruszywa     łamanego      wykonane      będzie    walcem     gładkim    stalowym, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Stosowane walce muszą być wyposażone w:  
 - wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców

wibracyjnych),   
 - balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu.

3.5. Profilowanie powinno być wykonywane ciężkim szablonem lub równiarką

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  Woda będzie transportowana przewoźnymi zbiornikami wody.
Ruch  pojazdów  po  wyprofilowanym  podłożu  drogi  musi  być  tak  zorganizowany,  aby  nie  dopuścić  do  jego  uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa należy niżej wykonaną warstwę oczyścić zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.2.2. Dowóz zakupionego kruszywa na miejsce wbudowania.

Kruszywo  przeznaczone  na  podbudowę  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy

PN-EN 13242 i WT-4 2010. Źródło pozyskania  (zakupu)  materiałów  na  wykonanie  podbudowy  powinno  być  zaakceptowane  przez  Inspektora Nadzoru.

Dowóz na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.

5.2.3. Rozścielenie warstwy kruszywa łamanego .

Rozścielenia materiału w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie przy użyciu równiarki lub układarki  kruszywa.  Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie  cząstek  podłoża  do warstw wyżej leżących.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nazdoru.

5.2.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy podbudowy z kruszywa.

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:  
- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w

zależności od grubości wałowanej warstwy,  
- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,   
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed

walcem, manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,  
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6

km/h w dalszej fazie wałowania,

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,  
  - walce  wibracyjne  powinny  posiadać  zakres  częstotliwości  drgań  w  przedziale  33-35

Hz;  zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej  według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymiesza- 
 na. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy – Ismin=1,00

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3.

Tablica 3 Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Max.powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie |
| 1 | uziarnienie mieszanki | 2 | 600m2 |
| 2 | wilgotność mieszanki |  |  |
| 3 | zagęszczenie warstwy | 2 | 1000m2 |
| 4 | badanie właściwości kruszywa wg. tab.1 | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1.    Próbki  należy  pobierać  w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1](metoda II), z tolerancją +10% -20%.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie należy sprawdzać wg metody obciążeń płytowych, wg PN-S-02205 przy drugim i pierwszym obciążeniu, dla podbudów w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25MPa do 0,35MPa oraz  dla  kończącego  obciążenia 0,45MPa

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:

ME1= ¾x(Δp1/Δs1)xD    
ME2= ¾x(Δp2/Δs2)xD

gdzie:  
ME1        - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  
ME2        - moduł wtórny odkształcenia [MPa],

Δp1        - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],

Δp2        - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],

Δs1        - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków Δp1 [mm],

Δs2        - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków Δp2 [mm],

D           - średnica płyty [mm] (D = 300 mm).

Zagęszczenie warstwy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu ME2 do pierwotnego modułu odkształcenia ME1 jest nie większy od 2,2 .

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się badanie zagęszczenia metodą płyty dynamicznej, po określeniu odpowiedniej korelacji modułu Ed dla danego materiału

(na ogół: Ed≈ ½ ME2)

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.1.

Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.  
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie*) | co 100m |
| 7 | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 |
| 8 | Nośność podbudowy - moduł odkształcenia - ugięcie sprężyste | -co najmniej raz na każde 1000m2 - co 25m |

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  
    wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 15 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].   
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć metodą łaty i klina 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż :

+ 15% , - 10%

6.4.8. Nośność podbudowy

-  moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 5,

Tablica 5. Cechy warstwy

| Podbudowa z kruszywa o wskaźniku Wnoś nie mniejszym niż: | Wymagane cechy podbudowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik zageszczenia IS nie mniejszy niż: | Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem (mm) |  | Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30cm (MPa) |  |
|  |  | 40 kN | 50kN | od pierwszego obciążenia ME1 | od drugiego obciążenia ME2 |
| 60 | 1,0 | 1,40 | 1,60 | 60 | 120 |
| 80 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 80 | 140 |

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 8 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.  
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na  odpowiednią głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane  i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub m3 kruszywa do wyrównania.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.      Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−   oznakowanie robót,  
−   sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
−   zakup składników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
−   dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
−   rozłożenie mieszanki,  
−   zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
−   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji

technicznej,  
−   utrzymanie podbudowy w czasie robót.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

−    roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
     −    prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
    2.  PN-EN 933-8     Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Ocena  zawartości

drobnych  cząstek.  Badanie wskaźnika piaskowego.  
    3.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
    4.  BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

belkowym  
    5  PN-EN 13285     Mieszanki niezwiązane - wymagania  
    6  PN-EN 933-1      Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

składu  ziarnowego  –  Metoda przesiewania  
    7.  PN-EN 933-3      Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

kształtu  ziaren  za  pomocą wskaźnika płaskości  
    8.  PN-EN 933-4      Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:

Oznaczanie  kształtu  ziaren  –  Wskaźnik kształtu  
    9.  PN-EN 933-5      Badania geometrycznych właściwości kruszyw –  Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
   10.PN-EN 933-9       Badania geometrycznych właściwości kruszyw –  Ocena zawartości

drobnych cząstek –  Badania błękitem metylenowym  
   11. PN-EN 933-8      Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego  
   12. PN-EN 1097-1    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Oznaczania odporności na ścieranie (mikro-Deval)   
   13. PN-EN 1097-2    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  Metody

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
   14. PN-EN 1367-1     Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie

czynników  atmosferycznych – Część 1:Oznaczanie mrozoodporności  
   15. PN-EN 1367-2    Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie

czynników  atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu  
   16. PN-EN 1367-3    Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie

czynników  atmosferycz nych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

słonecznej metodą gotowania  
   17. PN-EN 1097-6     Badania  mechanicznych i fizycznych  właściwości kruszyw. Część 6:

Oznaczanie  gęstości ziaren i nasiąkliwości   
   18 PN-EN 13286-47  Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym.

Część 47:  Metoda  badania wskaźnika CBR, wskaźnika nośności

natychmiastowej i spęcznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty

19. Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.