D-06.01.06. Umocnienie skarp  elementami prefabrykowanymi

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień ścieków elementami prefabrykowanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l. związanych z Przebudową dróg powiatowych w powiecie jędrzejowskim.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem umocnień skarpy i obejmują umocnienie skarpy prefabrykowanymi płytami ażurowymi  o wym.60x40x8 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po zamontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku.

1.4.2. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza, ułożona bezpośrednio na podłożu.

1.4.4. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt2.

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa wg PN-65/B-14504 może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. Zaprawy produkuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 30. Stosowane mogą być również cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%. Do wykonywania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy marek 30, 50, 80, i 100. Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien przekraczać 5h.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Kruszywo na podsypki

Żwir i pospółka zgodny z normą BN-66/6774-01.

Piasek zgodny z normą BN-87/6774-04.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712.

2.4. Cement

Do betonów należy stosować cement portlandzki wg PN-88/B-30000 , natomiast do podsypek cementowo-piaskowych - hutniczy 250 wg PN-88/B-30005.

2.4.1. Warunki dostawy

Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera.

2.5. Elementy prefabrykowane

Podstawowym materiałem do wykonania umocnienia dna rowów i ścieków są elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzany z cementu portlandzkiego "35" bez dodatków wg KPED "Transprojekt" Warszawa 1979r

2.5.1. Wymagania użytkowe

Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków i rys. Dopuszcza się drobne pory

jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Zacieranie elementów po wyjęciu z formy jest dopuszczalne. Krawędzi styków montażowych

powinny być bez szczerb. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów przepustów podano

poniżej.

Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może wynosić maksimum 5 mm

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania umocnień

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami betonowymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

* ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające przeznaczone do

zagęszczania podłoża, » betoniarki, » dozowniki do cementu,

* zbiorniki do kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt4.

4.2. Transport elementów prefabrykowanych

Transport powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.

Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 5x10 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozkładanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30cm. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75Rw.

4.3. Transport cementu

Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed  opadami  atmosferycznymi, zawilgoceniem,  uszkodzeniem  opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach:

a./ cement luzem w magazynach specjalnych,

b./ cement workowy w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normyBN-88/6731-08.4.4. Transport kruszywa

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypywanie, rozpylaniem, zanieczyszczeniem z innymi kruszywami. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wykonanie umocnień z elementów prefabrykowanych powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z BN-72/8932-01 i ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

5.3. Podsypka

Mieszankę na podsypkę piaskową wykonać z wymaganiami PN-90/B-14501 zużyciem piasku średnio lub gruboziarnistego. Podsypkę należy układać "pod łatę" z lekkim ubiciem.

5.4. Prefabrykacja

5.4.1. Wymagania ogólne

Elementy prefabrykowane są stosowane w wykonawstwie umocnień rowów i ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących zakresu stosowania, jakości elementów prefabrykowanych, w tym tolerancji wymiarowych i kształtu, wytrzymałości, właściwego zaprojektowania i wykonania połączeń.

5.4.2. Produkcja elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów.

Produkować elementy prefabrykowane może przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym.

Poszczególne elementy produkcji prefabrykatów powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów i wykonania form i mieszanki betonowej i betonu.

5.4.3. Formy

Formy stalowe do produkcji elementów prefabrykowanych powinny spełniać następujące wymagania:

a./formy wieloczęściowe z elastycznymi przekładkami stykowymi powinny umożliwiać kompensację skurczu betonu oraz kompensację rozszerzalności termicznej występującą przy przyśpieszonym dojrzewaniu betonu, oraz zapewnić wielokrotne otwieranie bez narażania prefabrykatu na odłamywanie betonu lub powstawanie rys,

b./ smarowanie przeciwadhezyjne powinno zabezpieczyć beton przed przyczepnością do ścianek formy,

c./ wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

• długości elementu ± 5mm,

• wysokości i szerokości elementu ± 5mm.

Jeżeli odchylenia wymiarów przekracza granice tolerancji, forma powinna zostać naprawiona lub zastąpiona przez nową.

Oddanie formy do użytkowania powinno być poprzedzone badaniami kontrolno-odbiorczymi dotyczącymi zgodności formy z dokumentacją projektowa, a w szczególności:

• użycia właściwych materiałów na elementy składowe,

• szczelności styków,

• sprawności otwierania formy bez uszkodzenia prefabrykatów,

• wymiarów formy zapewniających projektowany przekrój produkowanego w niej prefabrykatu lub konstrukcji wykonywanej na mokro na budowie,

• bezpieczeństwa operowania elementami formy.

Wyniki kontroli powinny ujęte w protokole z podaniem wniosku w zakresie przydatności

odbieranej formy.

5.4.4. Mieszanka betonowa

5.4.4.1. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej

Do produkcji elementów należy stosować mieszankę betonową o konsystencji gęstoplastycznej przygotowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250. Wytrzymałość betonu po 28 dniach R28 powinna być nie mniejsza niż 0,9Rb.

5.4.4.2. Zagęszczenie betonu

Zagęszczenie powinno być wykonywane przez wibrowanie zgodnie z wymaganiami PN-88/B-06250. Sposób i czas wibrowania powinny być dokładnie ustalone i przestrzegane przy produkcji.

5.4.5. Wymagania użytkowe

Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie 5.7.3.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5mm.

Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

5.4.6. Skład owanie prefabrykatów

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielne.

Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum lOcm pomiędzy podłożem a elementem. Elementy mogą być składane w pozycji w jakiej będą wbudowane i wtedy podkłady należy rozmieszczać w miejscach uzgodnionych z Inżynierem.

5.4.7. Wykonanie koryta pod lawy

5.5. Ławy

5.5.1. Ławy betonowe

Ławy betonowe wykonuje się w szlowaniu z betonu klasy B-20.Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3] przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50cm szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową odpowiadaj ącąBN-74/6771-04 [16]

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich masą zalewową. Przed zalaniem należy masę podgrzać do temp. 150-170° C

5.5.2. Układanie elementów prefabrykowanych

Układanie elementów prefabrykowanych na ławach betonowych wykonuje się na podsypce na zaprawie cementowo-piaskowej. Grubość w-wy podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Należy zachować kierunek układania prefabrykatów "pod górę".

5.5.3. Wypełnienie spoin

Spoiny prefabrykatów nie powinny przekraczać szer.l cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.Spoiny prefabrykatów przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą-Dla zabezpieczenia przed wpływami temp. prefabrykaty ułożone na zaprawie cem.-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 cm bit.masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" .

6.2. Kontrola po wykonaniu robót

6.2.1. Kontrola ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a./ Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- l cm na każde 100 m ławy.

b./ Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m. ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej

• dla szerokości lawy ± 20% szerokości projektowanej

c./ Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektów ą wynosi ± 20% szerokości projektowanej.

d./ Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm,

e./ Wytrzymałość betonu na ławy. Badanie wytrzymałości po 28 dniach dokonać na 3 próbkach o wymiarach 15x15x15 pobranych z mieszanki w każdym dniu produkcji.

f./ Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 m wykonanej ławy.

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

g./ Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- l cm na każde 100 m ławy.

h./ Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m. ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

* dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej

• dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej

i./ Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ± 20% szerokości projektowanej.

j./ Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią lawy i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm,

k./ Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 1 cm na 100 m wykonanej ławy.

6.3. Rodzaje badań

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania umocnień pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową i normami. Przy odbiorze robót należy przeprowadzić następujące badania:

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i KPED,

* sprawdzenie jakości materiałów

* oględziny zewnętrzne,

* badania szczegółowe.

6.4. Opis badań

6.4.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Polega na sprawdzeniu elementów umocnienia skarp z dokumentacją projektową przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary szczegółowe.

6.4.2. Oględziny zewnętrzne

Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdzeniu całej umocnionej powierzchni na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 5.

6.4.3. Badania szczegółowe

6.4.3.  Sprawdzenie konstrukcji umocnień

Sprawdzenie to przeprowadza się w miejscach, gdzie oględziny zewnętrzne wykazały niedokładności i w miejscach wybranych wyrywkowo (przynajmniej jedno miejsce na 100 m2 odbieranego umocnienia) przez rozebranie elementów na powierzchni około O5 m2 i określenie kształtu i jakości elementów umocnienia oraz grubości i jakości podsypki.

6. 4.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie to należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości lub jeśli nie ma dokumentów stwierdzających ich jakość.

Dostarczane elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń lub defektów widocznych dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż.

Odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy.

Ilość robót określona w Ślepym Kosztorysie wynosi:

* ułożenie elementów bet. o wym. 60x40x8 cm przy kr. chodnika. w ilości 16.8m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Umocnienie skarpy elementami prefabrykowanymi podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu na zasadach określonych w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania robót obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

* dostarczenie materiałów,

* przygotowanie podłoża,

» wykonanie szalunku pod ławę fundamentową dostarczenie i wbudowanie mieszanki bet.

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

* ułożenie prefabrykatów,

* przeprowadzenie wymaganych badań i kontroli wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-65/B-14504		Zaprawa cementowa.

- BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

- BN-66/6774-01Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka

5.   PN-86/B06712 14J PN-74/B-24625 6./PN-88/B-32250  Woda do celów budowlanych.

Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw.

6. Drogowe roboty ziemne - Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski.

7. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - "Transprojekt" W-wa..