SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI  BRUKOWEJ NA WJAZDACH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w powiecie jędrzejowskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST. mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni                        z kostki brukowej  i obejmują :

- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości  8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm i podsypce cementowo - piaskowej grubości  3 cm .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazwy podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami                i ST DM.00.00.00." Wymagania ogólne ".

1.5. Ogólne Wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           z dokumentacją Projektową, ST i  poleceniami Inżyniera .

Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM-00.00.00. " Wymagania ogólne "

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni .

2.2.1. Piasek

Piasek  średnio lub gruboziarnisty na podsypkę spełniający wymagania normy

BN-87/6774-04 - " Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"

2.2.2. Kostka brukowa betonowa.

Do wykonania nawierzchni należy użyć kostkę brukową  o wysokości h = 8 cm .                    Kostka brukowa musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być niefazowane lub zaopatrzone w fazę ( ukosowanie ).

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą :

- dla długości i szerokości  ± 3 mm

- dla wysokości  ± 5 mm

Powierzchnię boczną względnie krawędź uważa się za płaską względnie prostą, jeżeli żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm .

Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach wg metody podanej w normie Nr 18 501 DIN powinna wynosić średnio 50 MPa a żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa.

Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niż 5 % ( zgodnie z wymaganiami normy             PN-88/B-06250, dla elementów  betonowych narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych).

3. SPRZĘT

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, akceptowanymi przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki podane w Dokumentacji i ST.

5.2. Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię.

Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie  w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu .Podłoże powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczane .

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

5.3. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Grubość warstwy cementowo -piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm

5.4. Ułożenie nawierzchni z kostki  brukowej

5.5. Wypełnienie szczelin miedzy kostkami suchym piaskiem.

5.6. Ubicie kostki za pomocą wibratora z osłoną z tworzywa sztucznego aby nie brudzić                       i nie uszkodzić kostki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku

Sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku na podsypkę z wymaganiami normy                  BN-87/6774-04.

6.2. Sprawdzenie jakości kostki brukowej.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwo jakości ( atest ) producenta. Świadectwo powinno być udokumentowane badaniami pełnymi wykonywanymi przez producenta w ramach okresowej kontroli jakości ich produkcji.

Badania pełne wykonywane przez upoważnioną jednostkę badawczą powinny obejmować :

- badania wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

- nasiąkliwość,

- mrozoodporność

- kształt i wymiary

Wymagania odnośnie powyższych cech podano w pkt.2.2.2.

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego i podsypki cementowo - piaskowej.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego ( Ia ) powinien wynosić co najmniej 97 % maksymalnego zagęszczenia gruntu wg normalnej próby Proctora .

6.4. Badania odbiorcze.

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonać co najmniej raz na każde 300-500m2

Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną  trzymetrową łatą nie może przekraczać 0.8 cm .

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu z poziomicą conajmniej raz na każde 300 -500m2 ( chodnika) lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi  ± 0,3 cm

6.4.3. Sprawdzenie profilu podłużnego przez niwelację biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niż co 100 cm .

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni , zgodnie z Dokumentacją Projektową                 i pomiarem w terenie.

Obmiar robót  odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST D-M.00.00.00." Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej należy przyjmować zgodnie                   z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań .

Cena robót związanych z ułożeniem nawierzchni obejmuje :

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podsypki

- ułożenie nawierzchni

- ubicie kostki i wypełnienie szczelin

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/B -04481 -Roboty  ziemne

BN-87/6774-04 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"

PN-80/B-3000 - Cement

BN-88/B-06250 - " Beton zwykły ".

Norma Nr 18 501 DIN - " Kamień brukowy z betonu".