SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.05.01

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

- WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1,5 - 2,5 MPa w czasie wykonywania remontu drogi powiatowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują:

- ułożenie geowłókniny - geotekstyli

- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem

1.4. Określenia podstawowe.

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu spulchnionego gruntu z optymalną ilością cementu, wody a w razie potrzeby i innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.                   	Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zagęszczona                                  i stwardniała.                                                                                                                                 	Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanina w optymalnych proporcjach gruntu, cementu i wody do chwili stwardnienia.

2. MATERIAŁY.

2.1. Cement

Stabilizację gruntu należy wykonać przy zastosowaniu cementu portlandzkiego marki 25 lub 35, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego, zgodnie ze wskazaniami SST lub zaleceniami Inżyniera wydanymi po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych. Zastosowany cement powinien spełniać wymagania podane w normach PN-88/B-30000, PN-88/B-30001 lub PN-88/B-30005. Użyty do stabilizacji cement powinien być sypki, nie powinien zawierać grudek i nie powinien być przechowywany dłużej niż 3 miesiące od daty produkcji.                  	Cement luzem powinien być przechowywany w zbiornikach stalowych ( silosach) izolowanych od dostępu wilgoci. Dopuszcza się stosowanie cementu przechowywanego                              w workach, pod warunkiem, że zapewnione jest zabezpieczenie ich przed oddziaływaniem wilgoci. Każda partia cementu dostarczonego nadbudowę musi posiadać atest wraz z wynikami badań.                                                                                                                                         Przed wykorzystaniem cementu do stabilizacji gruntu należy wykonać następujące badania:

- oznaczenie zmiany objętości wg. PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie,

- oznaczenie czasu wiązania wg. PN-88/B-04300

Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej ilości niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach  i nie rozpadających się w wodzie.

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.                   W przypadku gdy:

- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają wymaganiom normy,

- cement jest przechowywany nie zgodnie z postanowieniami normy BN-88/5731-08,

- okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w normie PN-80/B-30000,

- cement wykazuje obecność zawartości grudek.

Obowiązują oznaczenia wytrzymałości cementu na ściskanie wg. PN-88/B-4300.

2.2. Grunty

2.2.1. Właściwości gruntu.

Przydatne do stabilizacji cementem są grunty odpowiadające wymaganiom przedstawionym w tablicy Nr .

Uziarnienie gruntu stabilizowanego cementem powinno być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w tablicy Nr 1 oraz pod względem uziarnienia z rys.1

O przydatności gruntu do stabilizacji cementem decydują wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności zgodnie z BN-68/8933-08.

Zaleca się stosować do stabilizacji grunty o wskaźniku piaskowym 20 - 50%.

Grunty które nie spełniają wymagań przedstawionych w tablicy Nr 1 można dopuścić do stabilizacji pod warunkiem wcześniejszego ich ulepszenia wapnem lub popiołami lotnymi - pod warunkiem zaakceptowania takiego rozwiązania przez Inżyniera

Grunt po ulepszeniu musi spełniać wymagania co do składu, wytrzymałości i mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego zgodnie z określeniami zawartymi                       w tablicy Nr 1.                                                                                                                                                                 	Badania właściwości gruntu powinny być wykonane na próbkach pobranych zgodnie           z BN-64/8931-03.

2.2.2. Źródła pozyskiwania gruntu.

Grunt wykorzystywany przy stabilizacji jest gruntem miejscowym zalegającym w podłożu lub gruntem nasypowym - zaakceptowanym przez Inżyniera.

Wszelkie zmiany dotyczące pochodzenia gruntu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera

2.3. Woda.

Woda wykorzystywana przy wykonywaniu podłoża ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem powinna spełniać wymagania normy BN-88/B-3225.

Każda woda zdatna do picia, z wyjątkiem wód mineralnych, nadaje się do stabilizacji gruntu cementem.

W przypadku stosowania wody z rzek, stawów, jezior i innych zbiorników otartych należy uznać ją za przydatną, jeżeli próbki cementowo - gruntowe wykonane przy ich użyciu wykazują wytrzymałość na zginanie po 7 dniach nie mniejsza niż 0,9 wytrzymałości próbek wykonanych z wody przeznaczonej do picia.

W przypadkach wątpliwych, lub na zlecenie Inżyniera należy pobrać próbki wody i wykonać badania jej przydatności.

2.4. Dodatki ulepszające.

Przy stabilizacji gruntów cementem stosuje się następujące dodatki ulepszające:

- wapno niegaszone wg. PN/61/B-30300 lub suchogaszone wg PN-61/B-30302.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Sprzęt stosowany przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem musi gwarantować prawidłową jakość wykonywanych robót, musi on być także zaakceptowany przez Inżyniera.

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy mieszaniu na miejscu.

Do wykonywania warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem, na miejscu należy stosować:

- wariant I

- maszyny wieloczynnościowe

- walce: gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania

- wariant II

- sprzęt rolniczy: brony talerzowe, pługi

- polewaczki,

- walce: gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania

W miejscach trudno dostępnych, zarówno w przypadku stosowania sprzętu  wariantu I lub II, należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Przy mieszaniu na miejscu musi być zapewnione wagowe dozowanie cementu oraz objętościowe wody.

Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie konieczne jest do uzyskania wymaganych cech geometrycznych warstwy.

Wydajność sprzętu powinna zapewniać zachowanie warunków technologicznych dotyczących czasu mieszania i zagęszczania

4. TRANSPORT

4.1. Transport cementu.

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem samochodów cystern do przewozu materiałów sypkich ( cementu, wapna). W przypadku stosowania cementu workowego, transport powinien odbywać się samochodami wywrotkowymi lub skrzyniowymi, które powinny być zaopatrzone w plandeki zapobiegające zawilgoceniu cementu.

Transport oraz przeładunek powinien być tak zorganizowany aby cement nie uległ zawilgoceniu.

4.2. Transport wody.

Woda na budowę może być dostarczona wodociągiem lub za pomocą cystern.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Roboty powinny być tak przeprowadzone aby wykonana warstwa podłoża ulepszonego cementem odpowiadała założeniom projektowym.

5.2. Skład mieszanki cementowo - gruntowej.

Zawartość cementu w mieszance powinna być dobrana w taki sposób aby były spełnione następujące wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po:

- 7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,

- 28 dniach 1,5 - 2,5 MPa

- wskaźniki mrozoodporności - 0,7%.

Zawartość wady w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg metody normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04491. Dozowana ilość wody powinna być skorygowana o wilgotność naturalną gruntu.

Mieszanka powinna być zaprojektowana zgodnie z BN-68/8933-07.

5.3. Projektowanie składu mieszanki cementowo gruntowej.

Wykonawca powinien na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki cementowo gruntowej.

Wykonawca wraz z receptą powinien również dostarczyć próbki gruntu i cementu pobrane w obecności Inżyniera oraz 6 próbek wykonane z mieszanki cementowo gruntowej przygotowane do oznaczenia wytrzymałości na zginanie po 7 dniach.

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

- rozpoznanie gruntu wraz z wynikami jego badań,

- wyniki badań cementu zgodnie z obowiązującymi normami,

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach,

- wyniki badań mrozoodporności,

wykonane wg metod podanych w BN-69/8933-07 oraz wymagań niniejszej specyfikacji

Projekt  składu mieszanki powinien zawierać:

- wymagana ilość cementu podaną w kg/m2

- wymaganą ilość wody podaną w l/m2

Wymagana ilość cementu i wody powinna być obliczona zgodnie z BN-68/8933-07.

Projekt recepty musi być opracowany przy każdej zmianie rodzaju gruntu, dotyczy to odcinków roboczych wymiennych w pkt.1.1.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Warstwa ulepszonego podłoża cementem nie może być wykonywana w temperaturze powietrza mniejszej niż 2oC oraz w przypadku występowania opadów deszczu lub zamarzniętego podłoża.

5.5. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża.

5.5.1. Przygotowanie podłoża.

Zgodnie z dokumentacją projektową, do stabilizacji zostanie wykorzystany grunt rodzimy lub nasypowy. W czasie prac polegających  przygotowaniu koryta drogi możliwe jest rozluźnienie podłoża, wówczas należy je zagęścić oraz wyprofilować zgodnie z dokumentacją.                                                                                                                                       	Wskaźnik zagęszczenia naturalnego podłoża powinien wynosić nie mniej niż 0,95 określony wg normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

5.5.1.1. Ułożenie geowłókniny - geotekstyli

Z uwagi na występowanie w podłożu pyłów oraz niebezpieczeństwo ich nawodnienia uzależnionego od wahań poziomu wód gruntowych  projektuje się warstwę odcinającą                               z geowłókniny o symbolu 106F/19, ułożoną na gruncie rodzimym.

Geotekstyl powinien spełniać następujące warunki :

- wytrzymałość na rozciąganie Rr > 37.7 kN/m  - wzdłuż pasma

- wytrzymałość na rozciąganie Rr > 34.4 kN/m  - wszerz pasma

- względne wydłużenie przy rozerwaniu  - wzdłuż pasma  21,1 %

- względne wydłużenie przy rozerwaniu  - wszerz pasma  19,4 %

- całkowita odporność na działanie wilgoci

- przepuszczalności w kierunku prostopadłym do geotekstyliów przy

obciążeniu 200 kPa 			         < 3,50 m/dobę

- wytrzymałość na przebicie według 	CBR > 2.8 kN

Geotekstyl ułożyć z zakładka 25 cm oraz zakotwić szpilką  żebrowana o średnicy 10 mm                  i rozstawie w kierunku wzdłużnym co 1.5 m .

Po przygotowaniu podłoża należy ułożyć geotekstyl z jednoczesnym jej wywinięciem, a następnie przystąpić do wykonania warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem.

Poprawności realizacji całego przedsięwzięcia wymaga wykonywania robót branżowych równolegle z robotami drogowymi . Powyższe w szczególności dotyczy między innymi wyprzedzającego budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Pozwoli to wykonanie projektowanego uzbrojenia bez konieczności przecinania geowłókniny .

5.5.2. Mieszanie grunt z cementem.

Mieszanie gruntu z cementem odbywa się w początkowej fazie na sucho Wilgotność naturalna gruntu powinna być mniejsza niż 1,25 wilgotności optymalnej. W przypadku większej wilgotności gruntu, grunt należy przesuszyć i dopiero po uzyskaniu wymaganej wilgotności naturalnej rozpocząć proces mieszania gruntu z cementem. W przypadku zastosowania I wariantu sprzętowego mieszanie gruntu z cementem odbywa się automatycznie, ilość cementu jest dozowana z zasobnika w zależności od szerokości roboczej maszyny wieloczynnościowej. Zastosowanie II warianty sprzętowego wymaga rozścielenia zaprojektowanej ilości cementu na 1 m2 stabilizowanej warstwy, wykorzystując cement z cysterny lub tez worków. Rozścielanie ręczne z worków wydaje się bardzo celowe, ponieważ unika się pylenia cementu, co jest uciążliwe w warunkach miejskich. Odcinki stabilizowanego gruntu są na tyle krótkie, że zastosowanie ręcznego rozściełania cementu nie będzie w istotny sposób wpływać na czas realizacji zadania roboczego.

Mieszanie gruntu z cementem ( na sucho) należy zakończyć po uzyskaniu przez mieszankę jednorodnego wyglądu.

Po dodaniu wody do przygotowanej mieszanki cementowo gruntowej należy rozpocząć drugi etap mieszania.

Mieszanie na mokro gruntu z cementem należy zakończyć po wzrokowym stwierdzeniu zmiany struktury gruntu.

Przed zagęszczeniem warstwa ulepszonego podłoża powinna być wyprofilowana do wymagań rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. W przypadku wykorzystywania  do profilowania równiarek, należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości podbudowy wyprofilowanej warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić w przypadku zastosowania technologii gwarantującej uzyskanie warstwy o odpowiedniej równości, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie gruntu powinno rozpocząć się przed rozpoczęciem procesu twardnienia gruntu stabilizowanego cementem.

5.5.3. Zagęszczanie.

Mieszankę cementowo gruntowa należy zagęszczać przy wilgotności zbliżonej do optymalnej. Zagęszczanie mieszanki powinno być zakończone nie później niż w ciągu 5 godz. licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.

Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy wykonywać przy zastosowaniu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych w zestawach zaakceptowanych przez Inżyniera

Zagęszczanie warstwy o jednostronny  spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.

Występujące w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na całej jej głębokości, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny oraz jednolity wygląd.

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki cementowo gruntowej badany wg PN-62/S-04011 powinien być nie mniejszy niż 0,97.

Grubość zagęszczonej warstwy cementowo gruntowej powinna być zgodna z projektem technicznym.

5.5.4. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Pielęgnacja wykonanej warstwy ulepszonego podłoża cementem powinna być pielęgnowana w następujący sposób:

- skrapianie warstwy przy zastosowaniu emulsji asfaltowej, asfaltu D200 lub D 300 w ilości 0,5- 1,0 kg/m2

- utrzymanie w stanie wilgotnym  przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w co najmniej 3 dni, lub 7 dni, gdy pogoda jest sucha i wietrzna

- przykrycie warstwą piachu lub grubej włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 dni,

- inną technologią przedstawioną przez Wykonawcę, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera

- Nie dopuszcza się żadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu w okresie 7 dni od jego wykonania. Za zgoda Inżyniera może odbywać się po zagęszczonej mieszance ruch roboczy pojazdów na pneumatykach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

W czasie bodowy Wykonawca powinien wykonywać systematycznie pomiary i badania kontrolne i dostarczyć ich wyniki Inżynierowi.

Pomiary i badania wykonywane przez Wykonawcę powinny być realizowane z taka częstotliwością, aby gwarantowały zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż zaleca się w niniejszej specyfikacji.

6.2. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych.

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

6.2.1 Badania cementu.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać badania cementu dla każdej dostawy, określając właściwości zgodnie z norma.PN-88/B-30000, PN-88/B-30001 lub PN-88/B-30005.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podłoża cementem

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża cementem zawiera tablica 3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoża

6.4.1. Grubość podbudowy.

Grubość warstwy ulepszonego podłoża cementem należy sprawdzać w czasie badania wskaźnika zagęszczania. Pomiar należy wykonywać w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi Częstotliwość badań podana jest w tablicy z pkt.6.3, na co najmniej 3 losowo wybranych punktach.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego podłoża nie powinny przekraczać ±1,0 cm.

6.4.2. Równość ulepszonego podłoża.

Równość należy sprawdzać 4 m łatą w osi pasa ruchu zgodnie z BN-68/8933 - 07 z częstotliwością podana w tablicy 3.

Nierówności nie powinny przekraczać 9,0 mm.

6.4.3. Rzędne podbudowy.

Rzędne podbudowy podłoża należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podana w tablicy 3.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1,0 cm.

6.4.4. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża

Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża należy sprawdzać w punktach głównych trasy oraz w innych punktach zgodnie z częstotliwością podana w tablicy 3.                                                            Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5,0 cm.

6.4.5. Szerokość ulepszonego podłoża.

Szerokość ulepszonego podłoża powinna być kontrolowana zgodnie z wytycznymi podanymi w tablicy 3.

Szerokość wykonanej warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż + 10 cm i mniej niż - 5 cm.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża.

6.5.1. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża.

Jeżeli średnia wytrzymałość na ściskanie próbek po 28 dniach wiązania będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w pkt. 1.1 to warstwa na wadliwym odcinku, musi być zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach, na koszt wykonawcy.

W przypadku gdy średnia wytrzymałość na ściskanie próbek po 28 dniach wiązania lub po 7 dniach wiązania przekracza górne wartości określone w pkt.1.1. to należy skorygować skład mieszanki, aby przy budowie następnych odcinków otrzymać wytrzymałość zgodna z wymaganiami jak w pkt.1.1.

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie ulepszonego podłoża stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych na działce roboczej przekraczającej wielkości określone w pkt. 6.4.3. to warstwa powinna być zerwana i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.        Dopuszcza się innych rodzajów naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie wyrażona zgoda Inżyniera.

W przypadku kiedy szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom, wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu ( pasa postojowego 0Z formując pionowa równa krawędź i ponowne wykonanie tej warstwy.

6.5.3. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża.

Grubość ulepszonego podłoża musi być sprawdzona przed odbiorem w obecności Inżyniera z częstotliwością podana w tablicy 3. W przypadku występowania niezgodności w grubości wykonanej warstw, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowych otworów w celu identyfikacji wadliwych powierzchni pod względem grubości.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich wadliwie wykonanych powierzchni pod względem grubości. Naprawa polega na zerwaniu ulepszonego podłoża, usunięciu zerwanego materiału i ponownym wykonaniu warstwy o odpowiednich właściwościach i wymaganej grubości. Powyższe prace zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu nowej warstwy nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej wymienionych zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar wykonanej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie w metrach kwadratowych po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar może być wykonany tylko pod obecność Inżyniera i wymaga jego akceptacji Obmiar nie może obejmować żadnych dodatkowych powierzchni nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera

Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia za nadmierną grubość lub nadmiar powierzchni w stosunku do dokumentacji, wykonanej bez pisemnego upoważnienia Inżyniera

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do odbioru wszystkie wyniki pomiarów badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową, wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nowa wadliwie wykonanej warstwy ulepszonego podłoża Wykonawca wykona na własny koszt.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wiarygodności pomiarów lub badań dostarczonych do odbioru przez Wykonawcę, Inżynier zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. W przypadku potwierdzenia wątpliwości, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty zlecanych przez Inżyniera badań kontrolnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ilość wykonanych i odebranych robót, określonych wg obmiaru zostanie opłacona zgodnie z zawartym kontraktem.

Cena robót przy wykonywaniu podłoża ulepszonego cementem obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie, ustawienie, rozbieranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki cementowo - gruntowej,

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy,

- pielęgnacje wykonanej warstwy,

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPIESY ZWIĄZANE

PN-88/B-04481 - Gruntu budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-60/B-04485 - Grunty budowlane. Oznaczenie zawartości części organicznych.

PN-59/B-04489 - Grunty budowlane. Oznaczenie granicy płynności.

PN-59/B-04490 - Grunty budowlane. Oznaczenie granicy plastyczności.

PN-59/B-04491 - Grunty budowlane. Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego.

PN-61/B-30300 - Wapno niegaszone do celów budowlanych

PN-62/S-04011 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-68/8933-07 - Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.

Tablica Nr 1

Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie, wg. PN-68/8933-07 |  |
|  | a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, w %,nie mniej niż | 100 |
|  | b) ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, w %, powyżej | 85 |
|  | c) ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, w %, powyżej | 50 |
|  | d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, w %, poniżej | 20 |
| 2 | Granica płynności, wg PN-88/B-04481, w % poniżej | 40 |
| 4 | Wskaźnik plastyczności, wg. PN-88/B-04481, w % poniżej | 15 |
| 4 | Odczyn pH | 5-8 |
| 5 | Zawartość części organicznych, wg. PN-88/B-04481,w % poniżej | 2 |
| 6 | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg. PN-78/B-06714/28, w % poniżej | 1 |

Tablica Nr 2

Częstotliwość badań przy wykonaniu ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min .ilość badań na dziennej działce roboczej | Max. Powierzchnia przypadająca na jedno badanie |
| 1 | Uziarnienie gruntu | 1 |  |
| 2 | Wilgotność mieszanki gruntowo-wapiennej | 2 | 600 |
| 3 | Zagęszczenie warstwy |  |  |
| 4 | Wytrzymałość po 7 dniach wiązania Wytrzymałość po 28 dniach wiązania | 3 | 400 |
| 5 | Mrozoodporność stabilizowanego gruntu cementem | Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych |  |
| 6 | Badanie cementu | Dla każdej dostawy |  |
| 7 | Badanie wody | Dla każdego wątpliwego źródła |  |
| 8 | Szczegółowe badania gruntu: uziarnienie, wskaźnik plastyczności, zawartość części organicznych, odczyn pH, zawartość siarczanów | Przy każdej zmianie gruntu |  |

Tablica Nr 3

Częstotliwość badań przy wykonywaniu ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość podłoża | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż na 400 m2. Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2 | Szerokość podłoża | 10 razy na 1 km |
| 3 | Spadki poprzeczne* | 10 razy na 1 km |
| 4 | Rzędne wysokościowe | co 25 m. |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie* | co 100 m. |
| * dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych, na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i końcu każdego łuku poziomego. |  |  |